# Sistema  E-45

Suministro y colocación de puertas abisagradas compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5.

Marco y hoja tienen una sección de 45 mm. (coplanarios) respectivamente con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm.

Las bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 180 Kg. de peso máximo por hoja. En el caso de ser apertura Vai-ven, el peso máximo soportado por hoja es de 200 Kg.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Acabado Superficial:

Perfil exterior:

-Anodizado, acabado ..................  color....................Con un espesor mínimo de 15 micras con garantía QUALANOD (EWAA-EURAS).

-Lacado, color RAL-............. con un espesor mínimo de 60 micras con garantía QUALICOAD-SEASIDE.

Perfil interior:

-Anodizado, acabado ..................  color....................Con un espesor mínimo de 15 micras con garantía QUALANOD (EWAA-EURAS).

-Lacado, color RAL-............. con un espesor mínimo de 60 micras con garantía QUALICOAD-SEASIDE.